| Обозначения | Требования к размерам и массе |
| --- | --- |
| Габаритный стальной лом |  |
| 3А | ГОСТ 2787-75 Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, доменного присада, тросов. Габариты: 800х500х500 мм, толщина от 6 мм, диаметр труб до 150 мм |
| 3А2 | Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, доменного присада, тросов, скрапа. Габариты 1500х500х500 мм, толщина от 4 мм, диаметр до 150 мм. |
| 8А 9А 10А | ГОСТ 2787-75 Пакеты № 1 спрессованы из чистых, листовых, полосовых и сортовых металлоотходов и отходов трубного производства, не содержащих лома и отходов цветных металлов. ГОСТ 2787-75 Пакеты № 2 (высокой плотности) спрессованы из легковесных отходов и лома, не содержащих лома и отходов цветных металлов. ГОСТ 2787-75 Пакеты № 3 (низкой плотности) спрессованы из легковесных отходов и лома, не содержащих лома и отходов цветных металлов. |
| Габаритный чугунный лом |  |
| 17, 18, 19 А | ГОСТ 2787-75 |
| Негабаритный чугунный лом |  |
| 20, 21, 22 А | ГОСТ 2787-75 |
| Негабаритный стальной лом |  |
| 5А | ГОСТ 2787-75 Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, доменного присада, тросов, скрапа негабаритные стальные трубы, очищенные от вредных примесей. Габариты не лимитированы, толщина от 4 мм. |
| Стальная стружка |  |
| 15А | ГОСТ 2787-75, Мелкая стальная стружка. |
| 16А | ГОСТ 2787-75, Вьюнообразная стальная стружка. |
| Лом для пакетирования |  |
| 12А | ГОСТ 2787-75 Стальные листовые, полосовые не сортовые отходы, кровля. Легковесный промышленный и бытовой лом, проволока. Габариты не лимитированы, толщина менее 4 мм. |
| Железнодорожный лом |  |
| ЖДЛ1 | Рельсы, колесные пары, детали верхнего строения ж/д путей, тележки, резаные полувагоны (рамы, сцепки, борта), резаные платформы, цистерны. Габариты: 1500*500*500. Засоренность безвредными примесями не более 0,5% |

Технические условия к габаритным размерам лома и отходов черных металлов, предназначенных для поставки на ОАО «Вторчермет».